norament® 926 arago

Le revêtement de sol prescrit est un revêtement de type norament 926 arago (ou équivalent) en caoutchouc homogène vulcanisé en presse d’épaisseur 3,5 mm, à surface ardoisée et au design marbré avec de petits granules, plus ou moins visibles, incrustés dans toute l’épaisseur du revêtement procurant un aspect légèrement granité.

-	Produit dans des presses à haute pression.

-	Surface facilitant l’entretien et ne nécessitant aucune protection de surface PU ou vernis ni appliquée en usine ni après la pose.

-	Dalles 502 x 1004 mm.

-	Classement U4 P4 E2 C1/2.

-	Classement au feu Bfl-s1 (EN 13 501-1).

-	Résistance à l’abrasion selon la norme ISO 4649 de 115 mm3.

-	Isolation phonique aux bruits d’impact de 10 dB.

-	Résistance au glissement R10.

-	Innocuité toxicologique en cas d’incendie.

-	Résistance à la cigarette (pas de brûlure de surface).

-	Composition sans halogènes, sans phtalates plastifiants et sans nitrosamine.

-	Pour garantir une bonne qualité de l’air, le produit devra être certifié par un laboratoire indépendant qu’il répond aux valeurs d‘émissions dans l’air des écolabels suivants :

-	Greenguard Gold

-	Ange Bleu (Blauer Engel) selon les exigences d’émissions dans l’air RAL - UZ 120.

-	Indoor Air Comfort Gold d’Eurofins

-	FDES conforme aux normes ISO 14025 NF et EN 15804.

-	Fabricant certifié ISO 14001.

-	Classement A+ selon la réglementation de l’étiquetage.

-	Teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

La pose du revêtement sera effectuée dans les règles de l’art selon le DTU 53.2 et les recommandations du fabricant qui préconisera également la colle à utiliser.

Options à définir :

- A) Les bords sont biseautés pour accentuer l’esthétique du format.

- B) Mise en œuvre de plinthes caoutchouc avec lèvre d’étanchéité S 1023 U (hauteur 60 mm), teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

- C) Mise en œuvre de plinthes caoutchouc avec lèvre d’étanchéité S 1024 U (hauteur 100 mm), teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

- D) Collage des plinthes avec une bande sèche (nora Profix 50 pour S 1023 U, ou Profix 90 pour S 1024 U ou pour une remontée en plinthe) ne contenant pas de formaldéhyde, ni d’halogène ni de phtalate plastifiant.

- F) Réalisation d’une finition étanche du raccordement entre le revêtement en caoutchouc et le mur à l’aide de la pâte de vulcanisation mono-composant nora assortie au revêtement.