norament® 945 grano

Le revêtement de sol prescrit est un revêtement en caoutchouc vulcanisé en presse d’épaisseur 22 mm. Sa surface est martelée et son design granité, avec des petites particules incrustées dans l’épaisseur du revêtement.

- Produit dans des presses à haute pression.

- Garantit la protection contre les ricochets et rebondissements de munitions de 200 à 7000 J (Contrôlé selon VPAM ARG 2012)

- Résistance extrême à l’entaille.

- Surface facilitant l’entretien et ne nécessitant aucune protection de surface PU ou vernis ni appliquée en usine ni après la pose.

- Fabricant certifié ISO 14001.

- Dalles 1002 x 1002 mm posées à sens parallèle.

- Isolation phonique aux bruits d’impact de 16 db.

- Résistance au glissement R10.

- Classement au feu Bfl-s1 (EN 13 501-1).

- Innocuité toxicologique en cas d’incendie.

- Résistance à la cigarette (pas de brûlure de surface).

- Classement A+ des émissions selon la réglementation de l’étiquetage.

- Composition sans halogènes, sans phtalates plastifiants et sans nitrosamine.

- Teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

La pose du revêtement sera effectuée sans collage selon les recommandations du fabricant.

Nettoyage de mise en service selon les recommandations du fabricant.