norament® 975 LL grano

Le revêtement de sol prescrit est un revêtement de type norament 975 LL grano (ou équivalent) en caoutchouc vulcanisé en presse d’épaisseur 3,5 mm, à surface martelée et au design granité, avec des petites particules de couleur incrustées dans toute l’épaisseur du revêtement.

- Produit dans des presses à haute pression.

- Surface facilitant l’entretien et ne nécessitant aucune protection de surface PU ou vernis ni appliquée en usine ni après la pose.

- Triple couche renforçant sa stabilité dimensionnelle.

- Isolation phonique aux bruits d’impact de 8 dB.

- Dalles 1000 x 1000 mm plombantes amovibles posées dans le même sens.

- Résistance à l’abrasion selon la norme ISO 4649 de 145 mm3.

- Classement au feu Bfl-s1 (EN 13 501-1).

- Classement A+ des émissions selon la réglementation de l’étiquetage.

- Composition sans halogènes, sans phtalates plastifiants et sans nitrosamine.

- Innocuité toxicologique en cas d’incendie.

- Résistance à la cigarette (pas de brûlure de surface).

- Teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

Nettoyage de mise en service selon les recommandations du fabricant.