norament® 992

Le revêtement de sol prescrit est un revêtement de type norament 992 (ou équivalent) en caoutchouc vulcanisé en presse à pastilles rondes en relief d’épaisseur totale 9 mm (dont pastilles 0,5 mm).

- Produit dans des presses à haute pression.

- Surface facilitant l’entretien et ne nécessitant aucune protection de surface PU ou vernis ni appliquée en usine ni après la pose.

- Résistance extrême à l’entaille.

- Résistance à l’abrasion selon ISO 4649 procédé A : 90 mm3.

- Dalles 1002 x 1002 mm posées à sens parallèle.

- Classement au feu Cfl-s1 (EN 13 501-1).

- Isolation phonique aux bruits d’impact de 15 db.

- Classement A+ des émissions selon la réglementation de l’étiquetage.

- Composition sans halogènes, sans phtalates plastifiants et sans nitrosamine.

- Fabricant certifié ISO 14001.

- Résistance à la cigarette (pas de brûlure de surface).

- Teintes unies au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

La pose du revêtement sera effectuée dans les règles de l’art selon le DTU 53.2 et les recommandations du fabricant qui préconisera également la colle à utiliser.

Nettoyage de mise en service selon les recommandations du fabricant.