noraplan® astro ec

Le revêtement de sol prescrit est un revêtement de type noraplan astro ec (ou équivalent) en caoutchouc homogène d’épaisseur 2 mm à dominante unie composé de granules contrastés et mêlés entre eux dans toute l’épaisseur du revêtement.

Format à définir A ou B :

- Lés de largeur utile 1,22 m x 12 m posés dans le même sens. Les joints sont réalisés par tranchage des lisières superposées avant encollage avec l’outil recommandé par le fabricant. Classement E2 à joints vifs. Dans les locaux E3, les joints sont vulcanisés avec un mastic monocomposant.

- Dalles de format 610 mm x 610 mm posées bord à bord dans le même sens. Classement E2 à joints bord à bord.

-	Surface satinée et totalement lisse facilitant l’entretien et ne nécessitant aucune protection de surface PU ou vernis ni appliquée en usine ni après la pose.

-	Résistance à l’abrasion selon la norme ISO 4649 de 150 mm3.

-	Résistance à la terre (selon EN 1081) : < 106 Ω.

-	Classement au feu Cfl-s1 (EN 13 501-1).

-	Isolation phonique aux bruits d’impact de 6 dB.

-	Classement A+ des émissions selon la réglementation de l’étiquetage.

-	Innocuité toxicologique en cas d’incendie.

-	Résistance à la cigarette (pas de brûlure de surface).

-	Composition sans halogènes, sans phtalates plastifiants et sans nitrosamine.

-	Teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

-	Fabricant certifié ISO 14001.

Doit être installé sur un réseau de feuillard de cuivre comme indiqué dans le DTU 53.2 et doit être collé avec une colle conductrice de type nora ED 120 (ou équivalent).

Options :

- Mise en œuvre de plinthes caoutchouc avec lèvre d’étanchéité S 1023 U (hauteur 60 mm), teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

- Mise en œuvre de plinthes caoutchouc avec lèvre d’étanchéité S 1024 U (hauteur 100 mm), teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.