noraplan® stone nTx

Le revêtement de sol prescrit est un revêtement en caoutchouc homogène de noraplan stone (ou équivalent) d’épaisseur 2,1 mm au design granité et à surface au choix selon les coloris :

- finement structurée

- lisse.

Son envers comprend une couche adhésive recouverte d’un film de protection qui s’enlève lors de la pose.

- Lés de largeur utile 1,22 m x 15 m posés dans le même sens. Les joints sont réalisés par tranchage des lisières superposées avant encollage avec l’outil recommandé par le fabricant. Classement E2 à joints vifs (avec double-coupe). Dans les locaux E3, les joints sont thermocollés au cordon d’apport.

-	Surface satinée et totalement lisse facilitant l’entretien et ne nécessitant aucune protection de surface ou PU ou vernis ni appliquée en usine ni après la pose.

-	Résistance à l’abrasion selon la norme ISO 4649 de 150 mm3.

-	Résistance à un fort taux d’humidité résiduelle du support.

-	Pas de temps de séchage de la colle.

-	Classement au feu Cfl-s1 (EN 13 501-1).

-	Isolation phonique aux bruits d’impact de 3 dB.

- 	Résistance au glissement R10 (surface structurée) ou R9 (surface lisse).

-	Résistance à la cigarette (pas de brûlure de surface).

-	Innocuité toxicologique en cas d’incendie.

-	Composition sans halogènes, sans phtalates plastifiants et sans nitrosamine.

-	Pour garantir une bonne qualité de l’air, le produit sera certifié par les écolabels ci-dessous ou devra pouvoir justifier de leurs valeurs d’émissions (attestées par un laboratoire indépendant) :

-	Greenguard Gold

-	Ange Bleu (Blauer Engel) selon les exigences d’émissions dans l’air RAL - UZ 120

-	Indoor Air Comfort Gold d’Eurofins

-	FDES conforme aux normes ISO 14025 NF et EN 15804.

-	Classement A+ selon la réglementation de l’étiquetage.

-	Fabricant certifié ISO 14001.

-	Teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

La pose du revêtement sera effectuée dans les règles de l’art selon le DTU 53.2 et les recommandations du fabricant.

Options à définir :

- A) Pose avec remontée en plinthe sur profil d’appui H9010.

- B) Mise en œuvre de plinthes caoutchouc avec lèvre d’étanchéité S 1023 U (hauteur 60 mm), teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

- C) Mise en œuvre de plinthes caoutchouc avec lèvre d’étanchéité S 1024 U (hauteur 100 mm), teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

- D) Collage des plinthes avec une bande sèche (nora Profix 50 pour S 1023 U, ou Profix 90 pour S 1024 U ou pour une remontée en plinthe) ne contenant pas de formaldéhyde, ni d’halogène ni de phtalate plastifiant.

- F) Réalisation d’une finition étanche du raccordement entre le revêtement en caoutchouc et le mur à l’aide de la pâte de vulcanisation mono-composant nora assortie au revêtement.