noraplan® sentica ed

Le revêtement de sol prescrit est un revêtement de type noraplan sentica ed (ou équivalent) en caoutchouc homogène d’épaisseur 2 mm composé de granules ton sur ton incrustés dans la surface et doté d’une nuance changeante grâce à des compositions de couleurs harmonieuses.

Format à définir A ou B :

- Lés de largeur utile 1,22 m x 15 m posés dans le même sens. Les joints sont réalisés par tranchage des lisières superposées avant encollage avec l’outil recommandé par le fabricant. Classement E2 à joints vifs. Dans les locaux E3, les joints sont vulcanisés avec un mastic monocomposant.

- Dalles de format 610 mm x 610 mm posées bord à bord dans le même sens. Classement E2 à joints bord à bord.

-	Surface satinée et totalement lisse facilitant l’entretien et ne nécessitant aucune protection de surface PU ou vernis ni appliquée en usine ni après la pose.

-	Résistance à l’abrasion selon la norme ISO 4649 de 150 mm3

-	Résistance à la terre (selon EN 1081) : 106 - 9x107 Ω

-	Classement au feu Bfl-s1 (EN 13 501-1).

-	Isolation phonique aux bruits d’impact de 6 dB.

-	Classement A+ des émissions selon la réglementation de l’étiquetage.

-	Composition sans halogènes, sans phtalates plastifiants et sans nitrosamine.

-	Fabricant certifié ISO 14001.

-	Innocuité toxicologique en cas d’incendie.

-	Teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

Doit être installé sur un réseau de feuillard de cuivre comme indiqué dans le DTU 53.2 et doit être collé avec une colle conductrice de type nora ED 120 (ou équivalent).

Options :

- Mise en œuvre de plinthes caoutchouc avec lèvre d’étanchéité S 1023 U (hauteur 60 mm), teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

- Mise en œuvre de plinthes caoutchouc avec lèvre d’étanchéité S 1024 U (hauteur 100 mm), teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.