noraplan® stone uni acoustic

Le revêtement de sol prescrit est un revêtement de type noraplan stone uni acoustic (ou équivalent) en caoutchouc d’épaisseur 4 mm avec une couche en mousse et une couche supérieure à la surface finement structurée et au design uni.

-	Isolation phonique aux bruits d’impact de 19 dB (CSTB).

-	Sonorité à la marche de classe A.

-	Surface satinée et totalement lisse facilitant l’entretien et ne nécessitant aucune protection de surface PU ou vernis ni appliquée en usine ni après la pose.

-	Lés de largeur utile 1,22 m x 12 m posés dans le même sens. Les joints sont réalisés par tranchage des lisières superposées avant encollage avec l’outil recommandé par le fabricant.

-	Classement U4 P3 E2 C1/2.

- Résistance à l’abrasion selon la norme ISO 4649 de 130 mm3.

-	Classement au feu Bfl-s1 (EN 13 501-1).

-	Résistance au glissement R10.

-	Innocuité toxicologique en cas d’incendie.

-	Résistance à la cigarette (pas de brûlure de surface).

-	Composition sans halogènes, sans phtalates plastifiants et sans nitrosamine.

-	Pour garantir une bonne qualité de l’air, le produit devra être certifié par un laboratoire indépendant qu’il répond aux valeurs d‘émissions dans l’air des écolabels suivants :

-	Greenguard Gold

-	Ange Bleu (Blauer Engel) selon les exigences d’émissions dans l’air RAL - UZ 120

-	Fabricant certifié ISO 14001.

-	Classement A+ selon la réglementation de l’étiquetage.

La pose du revêtement sera effectuée dans les règles de l’art selon le DTU 53.2 et les recommandations du fabricant qui préconisera également la colle à utiliser.

Options à définir :

- A) Pose avec remontée en plinthe sur profil d’appui H9010.

- B) Mise en œuvre de plinthes caoutchouc avec lèvre d’étanchéité S 1023 U (hauteur 60 mm), teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

- C) Mise en œuvre de plinthes caoutchouc avec lèvre d’étanchéité S 1024 U (hauteur 100 mm), teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

- D) Collage des plinthes avec une bande sèche (nora Profix 50 pour S 1023 U, ou Profix 90 pour S 1024 U ou pour une remontée en plinthe) ne contenant pas de formaldéhyde, ni d’halogène ni de phtalate plastifiant.

- F) Réalisation d’une finition étanche du raccordement entre le revêtement en caoutchouc et le mur à l’aide de la pâte de vulcanisation mono-composant nora assortie au revêtement.

- G) Collage des revêtements de sol avec une colle en dispersion de type nora AC 100 (ou équivalent) à faibles émissions, sans solvants et conforme à Indoor Air Comfort Gold d’Eurofins et EC1 plus.