noraplan® uni

Le revêtement de sol prescrit est un revêtement en caoutchouc homogène de type noraplan uni (ou équivalent) d’épaisseur 2 mm au coloris uni.

Format à définir A ou B :

- Lés de largeur utile 1,22 m x 12 m posés dans le même sens. Les joints sont réalisés par tranchage des lisières superposées avant encollage avec l’outil recommandé par le fabricant. Classement E2 à joints vifs. Dans les locaux E3, les joints sont thermocollés au cordon d’apport.

- Dalles de format 610 mm x 610 mm posées bord à bord dans le même sens. Classement E2 à joints bord à bord.

- Surface satinée et totalement lisse facilitant l’entretien et ne nécessitant aucune protection de surface PU ou vernis ni appliquée en usine ni après la pose.

- Classement U4 P3 E2/3 C1/2.

- Résistance à l’abrasion selon la norme ISO 4649 de 130 mm3.

- Classement au feu Bfl-s1 (EN 13 501-1).

- Isolation phonique aux bruits d’impact de 6 dB.

- Résistance à la cigarette (pas de brûlure de surface).

- Innocuité toxicologique en cas d’incendie.

- Composition sans halogènes, sans phtalates plastifiants et sans nitrosamine.

- Pour garantir une bonne qualité de l’air, le produit devra être certifié par un laboratoire indépendant qu’il répond aux valeurs d‘émissions dans l’air des écolabels suivants :

-	Greenguard Gold

-	Ange Bleu (Blauer Engel) selon les exigences d’émissions dans l’air RAL - UZ 120

-	Indoor Air Comfort Gold d’Eurofins

- FDES conforme aux normes ISO 14025 NF et EN 15804.

- Fabricant certifié ISO 14001.

- Classement A+ selon la réglementation de l’étiquetage.

- Teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

La pose du revêtement sera effectuée dans les règles de l’art selon le DTU 53.2 et les recommandations du fabricant qui préconisera également la colle à utiliser.

Options à définir :

- A) Pose avec remontée en plinthe sur profil d’appui H9010.

- B) Mise en œuvre de plinthes caoutchouc avec lèvre d’étanchéité S 1023 U (hauteur 60 mm), teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

- C) Mise en œuvre de plinthes caoutchouc avec lèvre d’étanchéité S 1024 U (hauteur 100 mm), teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

- D) Collage des plinthes avec une bande sèche (nora Profix 50 pour S 1023 U, ou Profix 90 pour S 1024 U ou pour une remontée en plinthe) ne contenant pas de formaldéhyde, ni d’halogène ni de phtalate plastifiant.

- F) Réalisation d’une finition étanche du raccordement entre le revêtement en caoutchouc et le mur à l’aide de la pâte de vulcanisation mono-composant nora assortie au revêtement.

- G) Collage des revêtements de sol avec une colle en dispersion de type nora AC 100 (ou équivalent) à faibles émissions, sans solvants et conforme à Indoor Air Comfort Gold d’Eurofins et EC1 plus.